## Slide 1
カーボンナノチューブの理論
低エネルギーの電子状態 -
新学術領域「ハイブリッド量子科学」 大規模若手研究会 @ NII
2018/01/06 10:00-11:00
泉田 渉
東北大・理・物理
カーボンナノチューブの基本的性質
  立体構造（カイラリティ）
  グラフェンの電子状態
  カッティングライン（金属 / 半導体）
ナノチューブ表面の曲率効果
  金属ナノチューブの微小ギャップ
  スピン軌道相互作用
  線形バンドの傾斜
有限長ナノチューブの電子状態
トポロジカル物質としてのナノチューブ

## Slide 2
カーボンナノチューブの基本的性質
  立体構造（カイラリティ）
  グラフェンの電子状態
  カッティングライン（金属 / 半導体）
ナノチューブ表面の曲率効果
  金属ナノチューブの微小ギャップ
  スピン軌道相互作用
  線形バンドの傾斜
有限長ナノチューブの電子状態
トポロジカル物質としてのナノチューブ

## Slide 3
単層ナノチューブの立体構造
単層ナノチューブ : グラフェンを 方向に円筒状に巻いた構造
(0,0)
Ch=(10,5)
a1
a2
x
y
： カイラルベクトル，螺旋度（カイラリティ）
, ：基本格子ベクトル
(5,5)-アームチェアナノチューブ
(9,0)-ジグザグナノチューブ
(10,5)-カイラルナノチューブ
http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/wrapping.files/frame.html
θ

## Slide 4
グラフェン由来の電子状態
1. K/K’近傍にディラックコーン（グラフェンの電子状態）
K’
K
2. カッティングライン（周回方向の境界条件  の離散化）
(n,m)=(6,3)
(n,m)=(6,4)
金属
半導体

## Slide 5
グラフェンの電子状態
ブロッホ関数（, 副格子=A, B）：
：全ての原子の和
：（副格子）に局在するπ軌道
,
.
最近接近似：eV）
固有値方程式：,
,
,
.

## Slide 6
ディラックコーン @ K/K’
2Dブリルアンゾーン
K , K’ = +1 , −1）点で展開：
ハミルトニアン行列：
ディラックコーン：
,
,
.

## Slide 7
カッティングライン
（）となる最短の格子ベクトル
周方向
軸方向
, ,
.
ナノチューブの基本格子ベクトル（並進ベクトル）：
：ナノチューブ単位胞内の
６角格子の数
, .
, かつ, .
同様に、より .
（ただし.）
周回方向の波数の離散化：, ()

## Slide 8
金属 or 半導体ナノチューブ
が整数ならば（）、ナノチューブは金属的
そうでなければ（） 、ナノチューブは半導体
恒等式！
ナノチューブで許される波数：, ()

## Slide 9
カーボンナノチューブの基本的性質
  立体構造（カイラリティ）
  グラフェンの電子状態
  カッティングライン（金属 / 半導体）
ナノチューブ表面の曲率効果
  金属ナノチューブの微小ギャップ
  スピン軌道相互作用
  線形バンドの傾斜
有限長ナノチューブの電子状態
トポロジカル物質としてのナノチューブ

## Slide 10
エネルギーギャップ @ 金属型ナノチューブ
チューブ表面の曲率
π-π結合の変化
σ-π結合
［周回方向の離散化された波数（金属）］
Ouyang et al.
Science 292, 702 (2001)
K/K’点からディラック点がシフト！：
,
：カイラル角（とのなす角）, ：チューブの直径
nm, nm

## Slide 11
スピン軌道相互作用
各原子のスピン軌道相互作用
+
（π軌道） （σ軌道）
π
σ
曲率
スピン
軌道
チューブ表面の曲率
p
s
,
： スピン↑↓で反対方向のディラック点シフト
： K/K’で向きの異なる有効ゼーマン項
meV, meV-1,nm

## Slide 12
ナノチューブのスピン軌道相互作用
K’
K
KとK’でスピンの向きが逆！
（時間反転対称性）
伝導帯
価電子帯
Kuemmeth et al., Nature 452, 448 (2008)
伝導帯と
価電子帯で
非対称な分裂
カッティングライン
(1) スピン↑↓で反対方向のディラック点シフト：
(2) K/K’で向きの異なる有効ゼーマン項：

## Slide 13
速度の非対称性
：平均速度
= ：速度差
曲率
 ディラックコーンの傾き & ゆがみ
(m/s)
(m/s)nm2
(m/s)nm2
(m/s)nm2

## Slide 14
カーボンナノチューブの基本的性質
  立体構造（カイラリティ）
  グラフェンの電子状態
  カッティングライン（金属 / 半導体）
ナノチューブ表面の曲率効果
  金属ナノチューブの微小ギャップ
  スピン軌道相互作用
  線形バンドの傾斜
有限長ナノチューブの電子状態
トポロジカル物質としてのナノチューブ

## Slide 15
これまで示した理論はすべてバルク系
（周期境界条件）に対するもの
有限長の系において、
- 電子状態はどうなるか？
- スピン軌道相互作用や速度差は
どのように現れるか？
一方、実際の系は有限長

## Slide 16
有限長ナノワイヤの固有状態
通常の１次元系：
箱型ポテンシャル問題
固有状態（定在波） = |L > + |R >
左向進行波|L >
右向進行波|R >
L
ナノチューブ: |K,L >, |K,R >, |K’,L >, |K’,R >
K’
K
２つの谷
螺旋度や境界条件により、
様々な状態が形成！
準位の離散化

## Slide 17
Case1：谷内結合
.
２つの谷が分離
(従来の描像)
K’
K
KとK’：エネルギ的に等価な離散準位
 ４重縮退（谷xスピン）
K
K’
４重縮退のスピン軌道分裂
各々の谷でスピン軌道分裂
K’
K
K
K’
K
K’
SO
Jespersen et al., Nat. Phys. 7, 348 (2011)

## Slide 18
Case2：谷間結合
.
強い谷結合：
K’
K
ノギスの様なスペクトル構造
 縮重度のエネルギー依存性
４重縮退
4重縮退
Makarovski et al., PRB 74, 155431 (2006)
Eadd (meV)
Gate voltage (V)
２重縮退
２重縮退
４重縮退
４重縮退
Moriyama, Ishibashi et al.,
Phys. Stat. Sol. 244, 2371 (2007)
４重縮退
２重縮退
K’
K
K’
K
２重縮退

## Slide 19
なにが
（１）谷内結合
（２）谷間結合
を決めるのか？
微視的な理論展開が必要！
(1) 軸周りの角運動量
(2) 境界条件

## Slide 20
K/K’点の角運動量
もし、有限長NTがバルクと同じ回転対称性（軸周り）
 異なる角運動量間の混成はない！
カッティングライン = 軸周りの角運動量
Zigzag-class: mK ≠ mK’
K’
K
K’
K
２つの谷は分離
(6,3)
(9,0)
Armchair-class: mK = mK’
K’
K
(6,6)
K’
K
(7,4)
K’
K
谷間の（強 or 弱）結合

## Slide 21
角運動量によるナノチューブの分類
Armchair-class（mK = mK’）
> 82%
多数のナノチューブで谷間の
（強 or 弱）結合！
強結合：
K’
K
弱結合：
K’
K
？

## Slide 22
有限系の固有状態
（端付近の）固有状態 = Σ (独立なモード) = Σ (進行波) + Σ (減衰波)
=
+
減衰波の数：（例） (n,m)=(7,4)の場合、NA=5, NB=4
(σ=A, B)
(1) 独立なモード数（=2+Nσ）≦境界条件の数
K’
K
()
谷内結合
(2) 独立なモード数=境界条件の数+1
K’
K
強い谷間結合

## Slide 23
モード数を見積る方法

## Slide 24
有効１次元モデル
d=gcd(n,m)=3
μ=μK , μ=μK’
のみを考慮

## Slide 25
１次元モデルのモード
波動関数の満たす方程式：
ε=0における解(λ)
(n,m)=(6,4), μ=1
(λ,η)に対する
連立方程式：
|λ|<1: 減衰波（左端）
|λ|=1: 進行波
|λ|>1: 減衰波（右端）
|η|<1: Aモード
|η|=1: 進行波
|η|>1: Bモード
エネルギーギャップ内（|ε|<εg/2）では, |λ|, |η|≠1のモードのみ存在
(B)
(A)
, を代入
,
.
|λ|<1 となるモード数：
+,

## Slide 26
カーボンナノチューブの基本的性質
  立体構造（カイラリティ）
  グラフェンの電子状態
  カッティングライン（金属 / 半導体）
ナノチューブ表面の曲率効果
  金属ナノチューブの微小ギャップ
  スピン軌道相互作用
  線形バンドの傾斜
有限長ナノチューブの電子状態
トポロジカル物質としてのナノチューブ

## Slide 27
エッジ状態
エッジ状態の数 = 4 (= 1 x 2 spins x 2 ends)
e (eV)
NA=2, NBC,A=3  Nedge(A)=0
NB=3, NBC,B=2  Nedge(B)=1
NBC,A=3
NBC,B=2
Ns ： 独立な減衰波の数
NBC,s ： 境界条件の数
エッジ状態数/（スピン・端）：
(n,m)=(6,4)
B副格子
A副格子

## Slide 28
巻き数とバルク端対応
バルクハミルトニアン：
巻き数：
wμ=0=0, wμ=1=1
(n,m)=(6,4)
μ=0
μ=1
F(λ): Bモードの方程式の左辺
NB 個の根 in C1 (= 減衰波の数)
NB,BC 個の極 @ 原点 (= 境界条件の数)
,

 偏角の原理
巻き数 = 端状態の数（バルク端対応）

## Slide 29
トポロジカル相転移
B
軸に平行な磁場 (~T)
B
エッジ状態 → 系全体に拡がった状態
(n,m)=(15,12), (dt=1.86nm)
|φA|2
Egap=0
|φB|2
Okuyama, Izumida, Eto, JPSJ 86, 013702 (2017)

## Slide 30
B⊥=10T
2. 谷の混成 (ΔKK’) & スピンの混成 (B⊥)
 奇数個のフェルミ面
(n,m)=(12,4)
マヨラナ状態 （超伝導相関のもと）
マヨラナ状態の出現には、
1. スピン軌道相互作用(ΔSO)  ヘリカル状態
YES! for CNT
化学ポテンシャル
ヘリカル状態のペア
(単一のフェルミ面)
有限磁場におけるマヨラナの出現！
超伝導相関
Bogoliubov準粒子励起スペクトル
Marganska, Milz, Izumida, Strunk, Grifoni: arXiv: 1711.03616

## Slide 31
まとめ
カーボンナノチューブの基本的性質
  立体構造（カイラリティ）
  グラフェンの電子状態
  カッティングライン（金属 / 半導体）
ナノチューブ表面の曲率効果
  金属ナノチューブの微小ギャップ
  スピン軌道相互作用
  線形バンドの傾斜
有限長ナノチューブの電子状態
トポロジカル物質としてのナノチューブ
参考文献：
- Laird et al., Rev. Mod. Phys. 87, 703 (2015)
- Izumida, Sato, Saito,
JPSJ 78, 074707 (2009)
- Izumida, Vikström, Saito,
PRB 85, 165430 (2012)
- Izumida, Okuyama et al.
PRB 91, 235442 (2015), 93, 195442 (2016)
- 泉田, 固体物理 54, 815 (2016)
- Okuyama, Izumida, Eto,
JPSJ86, 013702 (2017)
- Izumida, Milz, Marganska, Grifoni,
Phys. Rev. B 96, 125414 (2017)
- Marganska, Milz, Izumida, Strunk, Grifoni,
arXiv: 1711.03616