## Slide 1
トポロジカル物質としてのカーボンナノチューブ
研究会&科研費報告会:
メゾスコピック系における非平衡スピン輸送の微視的理解とその制御
@ 東大物性研6階第５セミナー室A615, 2018/11/22 14:15-14:45
泉田 渉
東北大・理・物理
どのような電子状態？スピン状態？
Insulating layer
Gating layer
ナノチューブ量子ドット：

## Slide 2
トポロジカル物質としてのカーボンナノチューブ
研究会&科研費報告会:
メゾスコピック系における非平衡スピン輸送の微視的理解とその制御
@ 東大物性研6階第５セミナー室A615, 2018/11/22 14:14-14:45
泉田 渉
東北大・理・物理
カーボンナノチューブの基本的性質
  - グラフェン由来の電子状態
  - 曲率誘起効果
ナノチューブ量子ドットの電子状態
トポロジカルな端状態

## Slide 3
カーボンナノチューブの基本的性質
  - グラフェン由来の電子状態
  - 曲率誘起効果
ナノチューブ量子ドットの電子状態
トポロジカルな端状態

## Slide 4
単層ナノチューブの立体構造
単層ナノチューブ : グラフェンを 方向に円筒状に巻いた構造
： カイラルベクトル，螺旋度（カイラリティ）
, ：基本格子ベクトル
(5,5)-アームチェアナノチューブ
(9,0)-ジグザグナノチューブ
(10,5)-カイラルナノチューブ
(0,0)
Ch=(10,5)
http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/wrapping.files/frame.html
a1
a2

## Slide 5
グラフェン由来の電子状態
1. K/K’近傍にディラックコーン（グラフェンの電子状態）
K’
K
2. カッティングライン（周回方向の境界条件  の離散化）
(n,m)=(6,3)
(n,m)=(6,4)
金属
半導体

## Slide 6
金属ナノチューブの微小ギャップ
ナノチューブ表面の曲率
π-π 結合の変化
σ-π 結合
ディラック点のK/K’点からのシフト ：
Ouyang et al.
Science 292, 702 (2001)
K ()
K’ ()

## Slide 7
炭素原子のスピン軌道相互作用
+
（π軌道） （σ軌道）
曲率
p
s
Izumida et al. J. Phys. Soc. Jpn. 78, 074707 (2009)
スピン軌道相互作用
K’
K
： ディラック点シフト
： ゼーマン様項
π
σ
Curv.-induced
mixing
SO interaction

## Slide 8
カーボンナノチューブの基本的性質
  - グラフェン由来の電子状態
  - 曲率誘起効果
ナノチューブ量子ドットの電子状態
トポロジカルな端状態

## Slide 9
４重縮退 = スピン自由度 x 谷自由度
ナノチューブ量子ドット
CNT
V
VG
Cobden et al.,
PRL 89, 046803 (2002)
K
K’
K
K’
U
U+Δ
Δ~meV
スピン軌道相互作用
K
K’
K
K’
SO
Jespersen et al., Nat. Phys. 7, 348 (2011)
Δso~0.1meV
VG
Sapmaz et al.,
PRB 71, 153402 (2005)
K
K’
Moriyama et al., Phys. Stat. Sol. 244, 2371 (2007)
Fourfold
Twofold
縮重度のゲート電圧依存性
Makarovski et al., PRB 74, 155431 (2006)
Addition energy
(meV)
Gate voltage (V)
Fourfold
Twofold
Twofold
Twofold
Fourfold
Fourfold
Fourfold

## Slide 10
４重縮退とスピン軌道相互作用（谷内結合）
.
２つの谷が分離
(従来の描像)
K’
K
KとK’：エネルギ的に等価な離散準位
 ４重縮退（谷xスピン）
K
K’
４重縮退のスピン軌道分裂
各々の谷でスピン軌道分裂
K’
K
K
K’
K
K’
SO
Jespersen et al., Nat. Phys. 7, 348 (2011)

## Slide 11
谷間結合
.
強い谷結合：
K’
K
ノギスの様なスペクトル構造
 縮重度のエネルギー依存性
４重縮退
４重縮退
Makarovski et al., PRB 74, 155431 (2006)
Eadd (meV)
Gate voltage (V)
２重縮退
２重縮退
４重縮退
４重縮退
Moriyama, Fuse, Ishibashi,
Phys. Stat. Sol. 244, 2371 (2007)
４重縮退
２重縮退
K’
K
K’
K

## Slide 12
K/K’点の角運動量
有限長NTがバルクと同じ回転対称性を持つ場合
 異なる角運動量間の混成はない！
カッティングライン = 軸周りの角運動量
Zigzag-class: mK ≠ mK’
K’
K
K’
K
２つの谷は分離
(6,3)
(9,0)
Armchair-class: mK = mK’
K’
K
(6,6)
K’
K
(7,4)
K’
K
谷間の（強 or 弱）結合
Izumida, Okuyama, Saito, Phys. Rev. B PRB 91, 235442 (2015)
Izumida, Okuyama, Yamakage, Saito, Phys. Rev. B 93, 195442 (2016)

## Slide 13
有効１次元モデル
d=gcd(n,m)=3
μ=μK , μ=μK’
のみを考慮
Izumida, Okuyama, Saito, Phys. Rev. B PRB 91, 235442 (2015)

## Slide 14
１次元モデルのモード
波動関数の満たす方程式：
ε=0における解(λ)
(n,m)=(6,4), μ=1
(λ,η)に対する
連立方程式：
|λ|<1: 減衰波（左端）
|λ|=1: 進行波
|λ|>1: 減衰波（右端）
|η|<1: Aモード
|η|=1: 進行波
|η|>1: Bモード
エネルギーギャップ内（|ε|<εg/2）では, |λ|, |η|≠1のモードのみ存在
(B)
(A)
, を代入
,
.
|λ|<1 となるモード数：
+,
Izumida, Okuyama, Yamakage, Saito, Phys. Rev. B 93, 195442 (2016)

## Slide 15
Weak/Strong valley coupling
Eigenstates near the end:
Traveling modes
Evanescent modes
(1) No. modes ≦ No. BC  g(l) = 0: fixed boundary of g(l)
 g(l) ∝ sin(kl) ∝ eikl-e-ikl (k<<kK): weak valley coupling
K’
K
(2) No. modes = No. BC + 1 : strong valley coupling
K’
K

## Slide 16
カーボンナノチューブの基本的性質
  - グラフェン由来の電子状態
  - 曲率誘起効果
ナノチューブ量子ドットの電子状態
トポロジカルな端状態

## Slide 17
エッジ状態
エッジ状態の数 = 4 (= 1 x 2 spins x 2 ends)
e (eV)
NA=2, NBC,A=3  Nedge(A)=0
NB=3, NBC,B=2  Nedge(B)=1
NBC,A=3
NBC,B=2
Ns ： 独立な減衰波の数
NBC,s ： 境界条件の数
エッジ状態数/（スピン・端）：
(n,m)=(6,4)
B副格子
A副格子
Izumida, Okuyama, Yamakage, Saito, Phys. Rev. B 93, 195442 (2016)

## Slide 18
巻き数とバルク端対応
バルクハミルトニアン：
巻き数：
wμ=0=0, wμ=1=1
(n,m)=(6,4)
μ=0
μ=1
F(λ): Bモードの方程式の左辺
NB 個の根 in C1 (= 減衰波の数)
NB,BC 個の極 @ 原点 (= 境界条件の数)
,

 偏角の原理
巻き数（トポロジカル不変量） = 端状態の数
Izumida, Okuyama, Yamakage, Saito, Phys. Rev. B 93, 195442 (2016)

## Slide 19
トポロジカル相転移
B
軸に平行な磁場 (~T)
B
エッジ状態 → 系全体に拡がった状態
(n,m)=(15,12), (dt=1.86nm)
|φA|2
Egap=0
|φB|2
Okuyama, Izumida, Eto, JPSJ 86, 013702 (2017)

## Slide 20
B⊥=10T
2. 谷の混成 (ΔKK’) & スピンの混成 (B⊥)
 奇数個のフェルミ面
(n,m)=(12,4)
マヨラナ状態 （超伝導相関のもと）
マヨラナ状態の出現には、
1. スピン軌道相互作用(ΔSO)  ヘリカル状態
YES! for CNT
化学ポテンシャル
ヘリカル状態のペア
(単一のフェルミ面)
マヨラナ状態
超伝導相関
超伝導準粒子スペクトル
Marganska, Milz, Izumida, Strunk, Grifoni, Phys. Rev. B 97, 075141 (2018)

## Slide 21
まとめ
参考文献：
- Laird et al., Rev. Mod. Phys. 87, 703 (2015)
- Izumida, Sato, Saito,
JPSJ 78, 074707 (2009) (スピン軌道）
- Izumida, Vikström, Saito,
PRB 85, 165430 (2012) (速度差)
- Izumida, Okuyama, Saito,
PRB 91, 235442 (2015) (角運動量)
- Izumida, Okuyama, Yamakage, Saito,
PRB 93, 195442 (2016) (トポロジカル端状態)
- 泉田, 固体物理 54, 815 (2016)
- Okuyama, Izumida, Eto,
JPSJ86, 013702 (2017) (トポロジカル相転移)
- Izumida, Milz, Marganska, Grifoni,
Phys. Rev. B 96, 125414 (2017)
(超伝導相関のもとの端状態)
- Marganska, Milz, Izumida, Strunk, Grifoni,
Phys. Rev. B 97, 075141 (2018) (マヨラナ粒子)
カーボンナノチューブの基本的性質
  - グラフェン由来の電子状態
  - 曲率誘起効果
ナノチューブ量子ドットの電子状態
トポロジカルな端状態